附件2

《上海期货交易所黄金期货合约》附件修订对照表

注：红色字体加粗表示新增内容，双删除线表示删除内容

| 现行版本 | 修订版本 |
| --- | --- |
| 质量 规定; 《上海期货交易所黄金期货合约》附件“二、质量规定（2）”：国产金锭的化学成分还应符合下表规定： 牌 号; 化学成分（质量分数）/%. Au 不小于; 杂质含量 不大于. Ag; Cu; Fe; Pb; Bi; Sb; 总和. Au99.99; 99.99; 0.005; 0.002; 0.002; 0.001; 0.002; 0.001; 0.01. Au99.95; 99.95; 0.020; 0.015; 0.003; 0.003; 0.002; 0.002; 0.05. 其他规定按GB/T 4134-2003标准要求。. | 质量规定; 《上海期货交易所黄金期货合约》附件“二、质量规定（2）”：国产金锭的化学成分还应符合下表规定，：金含量以杂质减量法确定，所需测定杂质包括但不限于下表所列杂质元素： 牌 号; 化学成分（质量分数），/%. Au，≥ 不小于; 杂质含量，≤不大于. Ag; Cu; Fe; Pb; Bi; Sb; 总和. Au99.99; 99.99; 0.005; 0.002; 0.002; 0.001; 0.002; 0.001; 0.01. Au99.95; 99.95; 0.020; 0.015; 0.003; 0.003; 0.002; 0.002; 0.05. 其他规定按GB/T 4134-20152003标准要求。. |